热轧普通工字钢每米重量表

| 型号 | 尺寸（毫米） |  |  |  |  | 截面面积 （厘米2） | 理论重量 （公斤/米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | d | t | r1 |  |  |
| 10 | 100 | 68 | 4.5 | 7.6 | 3.3 | 14.3 | 11.2 |
| 12.6 | 126 | 74 | 5 | 8.4 | 3.5 | 18.1 | 14.2 |
| 14 | 140 | 80 | 5.5 | 9.1 | 3.8 | 21.5 | 16.9 |
| 16 | 160 | 88 | 6 | 9.9 | 4 | 26.1 | 20.5 |
| 18 | 180 | 94 | 6.5 | 10.7 | 4.3 | 30.6 | 24.1 |
| 20a | 200 | 100 | 7 | 11.4 | 4.5 | 35.5 | 27.9 |
| 20b | 200 | 102 | 9 | 11.4 | 4.5 | 39.5 | 31.1 |
| 22a | 220 | 110 | 7.5 | 12.3 | 4.8 | 42 | 33 |
| 22b | 220 | 112 | 9.5 | 12.3 | 4.8 | 46.4 | 36.4 |
| 25a | 250 | 116 | 8 | 13 | 5 | 48.5 | 38.1 |
| 25b | 250 | 118 | 10 | 13 | 5 | 53.5 | 42 |
| 28a | 280 | 122 | 8.5 | 13.7 | 5.3 | 55.45 | 43.4 |
| 28b | 280 | 124 | 10.5 | 13.7 | 5.3 | 61.05 | 47.9 |
| 32a | 320 | 130 | 9.5 | 15 | 5.8 | 67.05 | 52.7 |
| 32b | 320 | 132 | 11.5 | 15 | 5.8 | 73.45 | 57.7 |
| 32c | 320 | 134 | 13.5 | 15 | 5.8 | 79.95 | 62.8 |
| 36a | 360 | 136 | 10 | 15.8 | 6 | 76.3 | 59.9 |
| 36b | 360 | 138 | 12 | 15.8 | 6 | 83.5 | 65.6 |
| 36c | 360 | 140 | 14 | 15.8 | 6 | 90.7 | 71.2 |
| 40a | 400 | 142 | 10.5 | 16.5 | 6.3 | 86.1 | 67.6 |
| 40b | 400 | 144 | 12.5 | 16.5 | 6.3 | 94.1 | 73.8 |
| 40c | 400 | 146 | 14.5 | 16.5 | 6.3 | 102 | 80.1 |
| 45a | 450 | 150 | 11.5 | 18 | 6.8 | 102 | 80.4 |
| 45b | 450 | 152 | 13.5 | 18 | 6.8 | 111 | 87.4 |
| 45c | 450 | 154 | 15.5 | 18 | 6.8 | 120 | 94.5 |
| 50a | 500 | 158 | 12 | 20 | 7 | 119 | 93.6 |
| 50b | 500 | 160 | 14 | 20 | 7 | 129 | 101 |
| 50c | 500 | 162 | 16 | 20 | 7 | 139 | 109 |
| 56a | 560 | 166 | 12.5 | 21 | 7.3 | 135.25 | 106.2 |
| 56b | 560 | 168 | 14.5 | 21 | 7.3 | 146.45 | 115 |
| 56c | 560 | 170 | 16.5 | 21 | 7.3 | 157.85 | 123.9 |
| 63a | 630 | 176 | 13 | 22 | 7.5 | 154.9 | 121.6 |
| 63b | 630 | 178 | 15 | 22 | 7.5 | 167.5 | 131.5 |
| 63c | 630 | 180 | 17 | 22 | 7.5 | 180.1 | 141 |

热轧轻型工字钢每米重量表

| 型 号 | 尺寸（毫米） |  |  |  | 截面面积（厘米2） | 理论重量(公斤/米) | 型号 | 尺寸（毫米） |  |  |  | 截面面积（厘米2） | 理论重量(公斤/米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | d | t |  |  |  | h | b | d | t |  |  |
| 10 | 100 | 55 | 4.5 | 7.2 | 12.0 | 9.46 | 18 | 180 | 90 | 5.1 | 8.1 | 23.4 | 18.4 |
| 12 | 120 | 64 | 4.8 | 7.3 | 14.7 | 11.5 | 18a | 180 | 100 | 5.1 | 8.3 | 25.4 | 19.9 |
| 14 | 140 | 73 | 4.9 | 7.5 | 17.4 | 13.7 | 20 | 200 | 100 | 5.2 | 8.4 | 26.8 | 21.0 |
| 16 | 160 | 81 | 5.0 | 7.8 | 20.2 | 15 | 20a | 200 | 110 | 5.2 | 8.6 | 28.9 | 22.7 |
| 22 | 220 | 110 | 5.4 | 8.7 | 30.6 | 24.0 | 40 | 400 | 155 | 8.0 | 13.0 | 71.4 | 56.1 |
| 22a | 220 | 120 | 5.4 | 8.9 | 32.8 | 25.8 | 45 | 450 | 160 | 8.6 | 14.2 | 83.0 | 65.2 |
| 24 | 240 | 115 | 5.6 | 9.5 | 34.8 | 27.3 | 50 | 500 | 170 | 9.5 | 15.2 | 97.8 | 76.8 |
| 24a | 240 | 125 | 5.6 | 9.8 | 37.5 | 29.4 | 55 | 550 | 180 | 10.3 | 16.5 | 114 | 89.8 |
| 27 | 270 | 125 | 6.0 | 9.8 | 40.2 | 31.5 | 60 | 600 | 190 | 11.1 | 17.8 | 132 | 104 |
| 27a | 270 | 135 | 6.0 | 10.2 | 43.2 | 33.9 | 65 | 650 | 200 | 12 | 19.2 | 153 | 120 |
| 30 | 300 | 135 | 6.5 | 10.2 | 46.5 | 36.5 | 70 | 700 | 210 | 13 | 20.8 | 176 | 138 |
| 30a | 300 | 145 | 6.5 | 10.7 | 49.9 | 39.2 | 70a | 700 | 210 | 15 | 24.0 | 202 | 158 |
| 33 | 330 | 140 | 7.0 | 11.2 | 53.8 | 42.2 | 70b | 700 | 210 | 17.5 | 28.2 | 234 | 184 |
| 36 | 360 | 145 | 7.5 | 12.3 | 61.9 | 48.6 |  |  |  |  |  |  |  |

- 槽钢理论重量表

| 型号 | 尺 寸（mm) |  |  |  |  |  | 理论质量（Kg/m) | 1m表面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | tw | t | r | r1 |  |  |
| 5 | 50 | 37 | 4.5 | 7 | 7 | 3.5 | 5.44 | 0.230 |
| 6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 6.63 | 0.267 |
| 8 | 80 | 43 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8.04 | 0.312 |
| 10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 8.5 | 4.2 | 10 | 0.370 |
| 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 9 | 9 | 4.5 | 12.31 | 0.441 |
| 14a | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 14.53 | 0.488 |
| 14b | 140 | 60 | 8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 16.73 | 0.492 |
| 16a | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 10 | 5 | 17.23 | 0.546 |
| 16b | 160 | 65 | 8.5 | 10 | 10 | 5 | 19.75 | 0.550 |
| 18a | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 10.5 | 5.2 | 20.17 | 0.605 |
| 18b | 180 | 70 | 9 | 10.5 | 10.5 | 5.2 | 22.99 | 0.609 |
| 20a | 200 | 73 | 7 | 11 | 11 | 5.5 | 22.63 | 0.664 |
| 20b | 200 | 75 | 9 | 11 | 11 | 5.5 | 25.77 | 0.668 |
| 22a | 220 | 77 | 7 | 11.5 | 11.5 | 5.8 | 24.99 | 0.719 |
| 22b | 220 | 79 | 9 | 11.5 | 11.5 | 5.8 | 28.45 | 0.723 |
| 25a | 250 | 78 | 9 | 12 | 12 | 6 | 27.4 | 0.779 |
| 25b | 250 | 80 | 11 | 12 | 12 | 6 | 31.33 | 0.783 |
| 25c | 250 | 82 | 13 | 12 | 12 | 6 | 35.25 | 0.787 |
| 28a | 280 | 82 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 6.2 | 31.42 | 0.857 |
| 28b | 280 | 84 | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 6.2 | 35.81 | 0.861 |
| 28c | 280 | 86 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 6.2 | 40.21 | 0.865 |
| 32a | 320 | 88 | 8 | 14 | 14 | 7 | 38.07 | 0.958 |
| 32b | 320 | 90 | 10 | 14 | 14 | 7 | 43.1 | 0.962 |
| 32c | 320 | 92 | 12 | 14 | 14 | 7 | 48.12 | 0.966 |
| 36a | 360 | 96 | 9 | 16 | 16 | 8 | 47.8 | 1.065 |
| 36b | 360 | 98 | 11 | 16 | 16 | 8 | 53.45 | 1.069 |
| 36c | 360 | 100 | 13 | 16 | 16 | 8 | 59.1 | 1.073 |
| 40a | 400 | 100 | 10.5 | 18 | 18 | 9 | 58.91 | 1.156 |
| 40b | 400 | 102 | 12.5 | 18 | 18 | 9 | 65.19 | 1.160 |
| 40c | 400 | 104 | 14.5 | 18 | 18 | 9 | 71.47 | 1.164 |

| 角钢理论重量及表面积 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 规格 | 每米单重(kg/m） | 每米外表面积（㎡/m） |
| 等 边 角 钢 | L20*3 | 0.889 | 0.078 |
|  | L20*4 | 1.145 | 0.077 |
|  | L25*3 | 1.124 | 0.098 |
|  | L25*4 | 1.459 | 0.097 |
|  | L30*3 | 1.373 | 0.117 |
|  | L30*4 | 1.786 | 0.117 |
|  | L36*3 | 1.656 | 0.141 |
|  | L36*4 | 2.163 | 0.141 |
|  | L36*5 | 2.654 | 0.141 |
|  | L40*3 | 1.852 | 0.157 |
|  | L40*4 | 2.422 | 0.157 |
|  | L40*5 | 2.976 | 0.156 |
|  | L45*3 | 2.088 | 0.177 |
|  | L45*4 | 2.736 | 0.177 |
|  | L45*5 | 3.369 | 0.176 |
|  | L45*6 | 3.985 | 0.176 |
|  | L50*3 | 2.332 | 0.197 |
|  | L50*4 | 3.059 | 0.197 |
|  | L50*5 | 3.77 | 0.196 |
|  | L50*6 | 4.465 | 0.196 |
|  | L56*3 | 2.624 | 0.221 |
|  | L56*4 | 3.446 | 0.22 |
|  | L56*5 | 4.251 | 0.22 |
|  | L56*8 | 6.568 | 0.219 |
|  | L63*4 | 3.907 | 0.248 |
|  | L63*5 | 4.822 | 0.248 |
|  | L63*6 | 5.721 | 0.247 |
|  | L63*8 | 7.469 | 0.247 |
|  | L63*10 | 9.151 | 0.246 |
|  | L70*4 | 4.372 | 0.275 |
|  | L70*5 | 5.397 | 0.275 |
|  | L70*6 | 6.406 | 0.275 |
|  | L70*7 | 7.398 | 0.275 |
|  | L70*8 | 8.373 | 0.274 |
|  | L75*5 | 5.818 | 0.295 |
|  | L75*6 | 6.905 | 0.294 |
|  | L75*7 | 7.976 | 0.294 |
|  | L75*8 | 9.03 | 0.294 |
|  | L75*10 | 11.089 | 0.293 |
|  | L80*5 | 6.211 | 0.315 |
|  | L80*6 | 7.376 | 0.314 |
|  | L80*7 | 8.525 | 0.314 |
|  | L80*8 | 9.658 | 0.314 |
|  | L80*10 | 11.874 | 0.313 |
|  | L90*6 | 8.35 | 0.354 |
|  | L90*7 | 9.656 | 0.354 |
|  | L90*8 | 10.946 | 0.353 |
|  | L90*10 | 13.476 | 0.353 |
|  | L90*12 | 15.94 | 0.352 |
|  | L100*6 | 9.36 | 0.393 |
|  | L100*7 | 10.83 | 0.393 |
|  | L100*8 | 12.276 | 0.393 |
|  | L100*10 | 15.12 | 0.392 |
|  | L100*12 | 17.898 | 0.391 |
|  | L100*14 | 20.611 | 0.391 |
|  | L100*16 | 23.257 | 0.39 |
|  | L110*7 | 11.928 | 0.433 |
|  | L110*8 | 13.532 | 0.433 |
|  | L110*10 | 16.69 | 0.432 |
|  | L110*12 | 19.782 | 0.431 |
|  | L110*14 | 22.809 | 0.431 |
|  | L125*8 | 15.504 | 0.492 |
|  | L125*10 | 19.133 | 0.491 |
|  | L125*12 | 22.696 | 0.491 |
|  | L125*14 | 26.193 | 0.49 |
|  | L140*10 | 21.488 | 0.551 |
|  | L140*12 | 25.522 | 0.551 |
|  | L140*14 | 29.49 | 0.55 |
|  | L140*16 | 33.393 | 0.549 |
|  | L160*10 | 24.729 | 0.63 |
|  | L160*12 | 29.391 | 0.63 |
|  | L160*14 | 33.987 | 0.629 |
|  | L160*16 | 38.518 | 0.629 |
|  | L180*12 | 33.159 | 0.71 |
|  | L180*14 | 38.383 | 0.709 |
|  | L180*16 | 43.542 | 0.709 |
|  | L180*18 | 48.634 | 0.708 |
|  | L200*14 | 42.894 | 0.788 |
|  | L200*16 | 48.68 | 0.788 |
|  | L200*18 | 54.401 | 0.787 |
|  | L200*20 | 60.056 | 0.787 |
| 不等边角钢 | L200*24 | 71.168 | 0.785 |
|  | L25*16*3 | 0.912 | 0.08 |
|  | L25*16*4 | 1.176 | 0.079 |
|  | L32*20*3 | 1.171 | 0.102 |
|  | L32*20*4 | 1.522 | 0.101 |
|  | L40*25*3 | 1.484 | 0.127 |
|  | L40*25*4 | 1.936 | 0.127 |
|  | L45*28*3 | 1.687 | 0.143 |
|  | L45*28*4 | 2.203 | 0.143 |
|  | L50*32*3 | 1.908 | 0.161 |
|  | L50*32*4 | 2.494 | 0.16 |
|  | L56*36*3 | 2.153 | 0.181 |
|  | L56*36*4 | 2.818 | 0.18 |
|  | L56*36*5 | 3.466 | 0.18 |
|  | L63*40*4 | 3.185 | 0.202 |
|  | L63*40*5 | 3.92 | 0.202 |
|  | L63*40*6 | 4.638 | 0.201 |
|  | L63*40*7 | 5.339 | 0.201 |
|  | L70*45*4 | 3.574 | 0.226 |
|  | L70*45*5 | 4.403 | 0.225 |
|  | L70*45*6 | 5.215 | 0.225 |
|  | L70*45*7 | 6.011 | 0.225 |
|  | L75*50*5 | 4.808 | 0.245 |
|  | L75*50*6 | 5.699 | 0.245 |
|  | L75*50*8 | 7.431 | 0.244 |
|  | L75*50*10 | 9.098 | 0.244 |
|  | L80*50*5 | 5.005 | 0.255 |
|  | L80*50*6 | 5.935 | 0.255 |
|  | L80*50*7 | 6.848 | 0.255 |
|  | L80*50*8 | 7.745 | 0.254 |
|  | L90*56*5 | 5.661 | 0.287 |
|  | L90*56*6 | 6.717 | 0.286 |
|  | L90*56*7 | 7.756 | 0.286 |
|  | L90*56*8 | 8.799 | 0.286 |
|  | L100*63*6 | 7.55 | 0.32 |
|  | L100*63*7 | 8.722 | 0.32 |
|  | L100*63*8 | 9.878 | 0.319 |
|  | L100*63*10 | 12.142 | 0.319 |
|  | L100*80*6 | 8.35 | 0.354 |
|  | L100*80*7 | 9.656 | 0.354 |
|  | L100*80*8 | 10.946 | 0.353 |
|  | L100*80*10 | 13.476 | 0.353 |
|  | L110*70*6 | 8.35 | 0.354 |
|  | L110*70*7 | 9.656 | 0.354 |
|  | L110*70*8 | 10.946 | 0.353 |
|  | L110*70*10 | 13.476 | 0.353 |
|  | L125*80*7 | 11.066 | 0.403 |
|  | L125*80*8 | 12.551 | 0.403 |
|  | L125*80*10 | 15.474 | 0.402 |
|  | L125*80*12 | 18.33 | 0.402 |
|  | L140*90*8 | 14.16 | 0.453 |
|  | L140*90*10 | 17.475 | 0.452 |
|  | L140*90*12 | 20.724 | 0.451 |
|  | L140*90*14 | 23.908 | 0.451 |
|  | L160*100*10 | 19.872 | 0.512 |
|  | L160*100*12 | 23.592 | 0.511 |
|  | L160*100*14 | 27.247 | 0.51 |
|  | L160*100*16 | 30.835 | 0.51 |
|  | L180*110*10 | 22.273 | 0.571 |
|  | L180*110*12 | 26.464 | 0.571 |
|  | L180*110*14 | 30.589 | 0.57 |
|  | L180*110*16 | 34.649 | 0.569 |
|  | L200*125*12 | 29.761 | 0.641 |
|  | L200*125*14 | 34.436 | 0.64 |
|  | L200*125*16 | 39.045 | 0.639 |
|  | L200*125*18 | 43.588 | 0.639 |

| 圆钢型号 | 横截面积（m㎡） | 理论重量（kg/m） | 圆钢型号 | 横截面积（m㎡） | 理论重量（kg/m） | 圆钢型号 | 横截面积（m㎡） | 理论重量（kg/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 | 23.76 | 0.186 | 27 | 572.56 | 4.49 | 68 | 3631.69 | 28.50 |
| 6 | 28.27 | 0.222 | 28 | 615.75 | 4.83 | 70 | 3848.46 | 30.20 |
| 6.5 | 33.18 | 0.260 | 29 | 660.52 | 5.18 | 75 | 4417.88 | 34.70 |
| 7 | 38.48 | 0.302 | 30 | 706.86 | 5.55 | 80 | 5026.56 | 39.50 |
| 8 | 50.27 | 0.395 | 31 | 754.77 | 5.92 | 85 | 5674.52 | 44.50 |
| 9 | 63.62 | 0.499 | 32 | 804.25 | 6.31 | 90 | 6361.74 | 49.90 |
| 10 | 78.54 | 0.617 | 33 | 855.30 | 6.71 | 95 | 7088.24 | 55.60 |
| 11 | 95.03 | 0.746 | 34 | 907.92 | 7.13 | 100 | 7854.00 | 61.70 |
| 12 | 113.10 | 0.888 | 35 | 962.12 | 7.55 | 105 | 8659.04 | 68.00 |
| 13 | 132.73 | 1.040 | 36 | 1017.88 | 7.99 | 110 | 9503.34 | 74.60 |
| 14 | 153.94 | 1.210 | 38 | 1134.12 | 8.90 | 115 | 10386.92 | 81.50 |
| 15 | 176.72 | 1.390 | 40 | 1256.64 | 9.87 | 120 | 11309.76 | 88.80 |
| 16 | 201.06 | 1.580 | 42 | 1385.45 | 10.87 | 125 | 12271.88 | 96.30 |
| 17 | 226.98 | 1.780 | 45 | 1590.44 | 12.48 | 130 | 13273.26 | 104.00 |
| 18 | 254.47 | 2.000 | 48 | 1809.56 | 14.21 | 140 | 15393.84 | 121.00 |
| 19 | 283.53 | 2.230 | 50 | 1963.50 | 15.42 | 150 | 17671.50 | 139.00 |
| 20 | 314.16 | 2.470 | 53 | 2206.19 | 17.30 | 160 | 20106.24 | 158.00 |
| 21 | 346.36 | 2.720 | 55 | 2375.84 | 18.60 | 170 | 22698.06 | 178.00 |
| 22 | 380.13 | 2.980 | 56 | 2463.01 | 19.30 | 180 | 25446.96 | 200.00 |
| 23 | 415.48 | 3.260 | 58 | 2642.09 | 20.70 | 190 | 28352.94 | 223.00 |
| 24 | 452.39 | 3.550 | 60 | 2827.44 | 22.20 | 200 | 31416.00 | 247.00 |
| 25 | 490.88 | 3.850 | 63 | 3117.25 | 24.50 | 220 | 38013.36 | 298.00 |
| 26 | 530.93 | 4.17 | 65 | 3318.32 | 26.00 | 250 | 49087.50 | 385.00 |

| 类别 | 型号 | 截面尺寸(mm) |  |  |  | 截面面积cm2 | 理论重量kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （高度×宽度） | H×B | t1 | t2 | r |  |  |
| HW 宽 翼 缘 H 型 钢 | 100×100 | 100×100 | 6 | 8 | 10 | 21.90 | 17.2 |
|  | 125×125 | 125×125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.8 |
|  | 150×150 | 150×150 | 7 | 10 | 13 | 40.55 | 31.9 |
|  | 175×175 | 175×175 | 7.5 | 11 | 13 | 51.43 | 40.3 |
|  | 200×200 | 200×200 | 8 | 12 | 16 | 64.28 | 50.5 |
|  |  | 200×204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 |
|  | 250×250 | 250×250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.4 |
|  |  | 250×255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 |
|  | 300×300 | 294×302 | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 85.0 |
|  |  | 300×300 | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.5 |
|  |  | 300×305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 |
|  | 350×350 | 344×348 | 10 | 16 | 20 | 146.0 | 115 |
|  |  | 350×350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 |
|  | 400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 141 |
|  |  | 394×398 | 11 | 18 | 24 | 187.6 | 147 |
|  |  | 400×400 | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 172 |
|  |  | 414×405 | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 233 |
|  |  | 400×408 | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 |
|  |  | 428×407 | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 284 |
| HM 中 翼 缘 H 型 钢 | 150×100 | 148×100 | 6 | 9 | 13 | 27.25 | 21.4 |
|  | 200×150 | 194×150 | 6 | 9 | 16 | 39.76 | 31.2 |
|  | 250×175 | 244×175 | 7 | 11 | 16 | 56.24 | 44.1 |
|  | 300×200 | 294×200 | 8 | 12 | 20 | 73.03 | 57.3 |
|  | 350×250 | 340×250 | 9 | 14 | 20 | 101.5 | 79.7 |
|  | 400×300 | 390×300 | 10 | 16 | 24 | 136.7 | 107 |
|  | 450×300 | 440×300 | 11 | 18 | 24 | 157.4 | 124 |
|  | 500×300 | 482×300 | 11 | 15 | 28 | 146.4 | 115 |
|  |  | 488×300 | 11 | 18 | 28 | 164.4 | 129 |
|  | 600×300 | 582×300 | 12 | 17 | 28 | 174.5 | 137 |
|  |  | 588×300 | 12 | 20 | 28 | 192.5 | 151 |
|  |  | 594×302 | 14 | 23 | 28 | 222.4 | 175 |

| 类别 | 型号 | 截面尺寸，mm |  |  |  | 截面面积cm2 | 理论重量kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （高度×宽度） | H×B | t1 | t2 | r |  |  |
| HN 窄 翼 缘 H 型 钢 | 175×90 | 175×90 | 5 | 8 | 10 | 23.21 | 18.2 |
|  | 200×100 | 198×99 | 4.5 | 7 | 13 | 23.59 | 18.5 |
|  |  | 200×100 | 5.5 | 8 | 13 | 27.57 | 21.7 |
|  | 250×125 | 248×124 | 5 | 8 | 13 | 32.89 | 25.8 |
|  |  | 250×125 | 6 | 9 | 13 | 37.87 | 29.7 |
|  | 300×150 | 298×149 | 5.5 | 8 | 16 | 41.55 | 32.6 |
|  |  | 300×150 | 6.5 | 9 | 16 | 47.53 | 37.3 |
|  | 350×175 | 346×174 | 6 | 9 | 16 | 53.19 | 41.8 |
|  |  | 350×175 | 7 | 11 | 16 | 63.66 | 50.0 |
|  | 400×150 | 400×150 | 8 | 13 | 16 | 71.12 | 55.8 |
|  | 400×200 | 396×199 | 7 | 11 | 16 | 72.16 | 56.7 |
|  |  | 400×200 | 8 | 13 | 16 | 84.12 | 66.0 |
|  | 450×150 | 450×150 | 9 | 14 | 20 | 83.41 | 65.5 |
|  | 450×200 | 446×199 | 8 | 12 | 20 | 84.95 | 66.7 |
|  |  | 450×200 | 9 | 14 | 20 | 97.41 | 76.5 |
|  | 500×200 | 496×199 | 9 | 14 | 20 | 101.3 | 79.5 |
|  |  | 500×200 | 10 | 16 | 20 | 114.2 | 89.6 |
|  |  | 506×201 | 11 | 19 | 20 | 131.3 | 103 |
|  | 600×200 | 596×199 | 10 | 15 | 24 | 121.2 | 95.1 |
|  |  | 600×200 | 11 | 17 | 24 | 135.2 | 106 |
|  |  | 606×201 | 12 | 20 | 24 | 153.3 | 120 |
|  | 700×300 | 692×300 | 13 | 20 | 28 | 211.5 | 166 |
|  |  | 700×300 | 13 | 24 | 28 | 235.5 | 185 |
|  | 800×300 | 729×300 | 14 | 22 | 28 | 243.4 | 191 |
|  |  | 800×300 | 14 | 26 | 28 | 267.4 | 210 |

| 类别 | 型号 | 截面尺寸，mm |  |  |  | 截面面积cm2 | 理论重量kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （高度×宽度） | H×B | t1 | t2 | r |  |  |
| HP H 型 钢 桩 | 200×200 | 200×204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 |
|  | 250×250 | 244×252 | 11 | 11 | 16 | 82.05 | 64.4 |
|  |  | 250×255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 |
|  | 300×300 | 294×302 | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 85.0 |
|  |  | 300×300 | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.5 |
|  |  | 300×305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 |
|  | 350×350 | 338×351 | 13 | 13 | 20 | 135.3 | 106 |
|  |  | 344×354 | 16 | 16 | 20 | 166.6 | 131 |
|  |  | 350×350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 |
|  |  | 350×357 | 19 | 19 | 20 | 198.4 | 156 |
|  | 400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 141 |
|  |  | 394×405 | 18 | 18 | 24 | 215.2 | 169 |
|  |  | 400×400 | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 172 |
|  |  | 414×405 | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 233 |
|  |  | 400×408 | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 |
|  |  | 428×407 | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 284 |

| 无缝钢管理论重量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 |
| 32 | 2.146 | 2.46 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 | 4.088 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 | 5.049 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 | 5.691 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 | 6.172 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |  |  |  |
| 54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |  |  |  |
| 57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |  |  |  |
| 60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.99 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |  |  |  |
| 63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 | 9.137 | 9.754 | 10.95 | 11.529 |  |  |  |
| 68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 | 9.858 | 10.53 | 11.838 | 12.473 |  |  |  |
| 70 | 4.957 | 5.74 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.47 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 | 13.539 | 14.797 | 17.164 |
| 73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 | 10.66 | 11.394 | 12.824 | 13.521 | 14.205 | 15.537 | 18.052 |
| 76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.15 | 14.871 | 16.277 | 18.94 |
| 89 | 6.363 | 7.38 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 | 17.756 | 19.483 | 22.787 |
| 108 | 7.768 | 9.02 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 | 16.27 | 17.436 | 19.729 | 20.858 | 21.973 | 24.168 | 28.41 |
| 133 |  | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 | 27.522 | 30.334 | 35.809 |
| 159 |  | 13.422 | 15.29 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 | 24.446 | 26.24 | 29.791 | 31.548 | 33.293 | 36.746 | 43.503 |
| 219 |  | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 | 28.959 | 31.517 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 | 46.61 | 51.543 | 61.259 |
| 273 |  | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 | 36.283 | 39.508 | 42.72 | 45.92 | 52.283 | 55.445 | 58.596 | 64.86 | 77.24 |
| 325 |  | 27.75 | 31.665 | 35.568 | 39.458 | 43.337 | 47.202 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 | 70.137 | 77.684 | 92.629 |
| 355 |  |  |  | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 | 55.865 | 60.076 | 68.46 | 72.634 | 76.796 | 85.082 | 101.507 |
| 377 |  |  |  | 41.339 | 45.871 | 50.39 | 54.897 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 | 81.679 | 90.508 | 108.018 |
| 426 |  |  |  | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 | 92.555 | 102.592 | 122.519 |
| 450 |  |  |  |  |  |  |  | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 | 97.882 | 108.511 | 129.621 |
| 480 |  |  |  |  |  |  |  | 75.902 | 81.654 | 93.122 | 98.837 | 104.54 | 115.909 | 138.499 |
| 530 |  |  |  |  |  |  |  | 83.917 | 90.286 | 102.987 | 109.319 | 115.638 | 128.24 | 153.296 |
| 630 |  |  |  |  |  |  |  | 99.947 | 107.549 | 122.716 | 130.281 | 137.833 | 152.902 | 182.89 |

| 一、钢板和钢带单位重量表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚 度 | 理论重量 | 厚 度 | 理论重量 | 厚 度 | 理论重量 | 厚 度 | 理论重量 |
| (毫米) | （公斤） | (毫米) | （公斤） | (毫米) | （公斤） | (毫米) | （公斤） |
| 0.2 | 1.57 | 2.8 | 21.98 | 22 | 172.7 | 70 | 549.5 |
| 0.25 | 1.963 | 3 | 23.55 | 23 | 180.6 | 75 | 588.8 |
| 0.27 | 2.12 | 3.2 | 25.12 | 24 | 188.4 | 80 | 628 |
| 0.3 | 2.355 | 3.5 | 27.48 | 25 | 196.3 | 85 | 667.3 |
| 0.35 | 2.748 | 3.8 | 29.83 | 26 | 204.1 | 90 | 706.5 |
| 0.4 | 3.14 | 4 | 31.4 | 27 | 212 | 95 | 745.8 |
| 0.45 | 3.533 | 4.5 | 35.33 | 28 | 219.8 | 100 | 785 |
| 0.5 | 3.925 | 5 | 39.25 | 29 | 227.7 | 105 | 824.3 |
| 0.55 | 4.318 | 5.5 | 43.18 | 30 | 235.5 | 110 | 863.5 |
| 0.6 | 4.71 | 6 | 47.1 | 32 | 251.2 | 120 | 942 |
| 0.7 | 5.495 | 7 | 54.95 | 34 | 266.9 | 125 | 981.3 |
| 0.75 | 5.888 | 8 | 62.8 | 36 | 282.6 | 130 | 1021 |
| 0.8 | 6.28 | 9 | 70.65 | 38 | 298.3 | 140 | 1099 |
| 0.9 | 7.065 | 10 | 78.5 | 40 | 314 | 150 | 1178 |
| 1 | 7.85 | 11 | 86.35 | 42 | 329.7 | 160 | 1256 |
| 1.1 | 8.635 | 12 | 94.2 | 44 | 345.4 | 165 | 1295 |
| 1.2 | 9.42 | 13 | 102.1 | 46 | 361.1 | 170 | 1335 |
| 1.25 | 9.813 | 14 | 109.9 | 48 | 376.8 | 180 | 1413 |
| 1.4 | 10.99 | 15 | 117.8 | 50 | 392.5 | 185 | 1452 |
| 1.5 | 11.78 | 16 | 125.6 | 52 | 408.2 | 190 | 1492 |
| 1.6 | 12.56 | 17 | 133.5 | 54 | 423.9 | 195 | 1531 |
| 1.8 | 14.13 | 18 | 141.3 | 56 | 439.6 | 200 | 1570 |
| 2 | 15.7 | 19 | 149.2 | 58 | 455.3 |  |  |
| 2.2 | 17.27 | 20 | 157 | 60 | 471 |  |  |
| 2.5 | 19.63 | 21 | 164.9 | 65 | 510.3 |  |  |